Легенда

Цех аддитивного производства получил заказ на изготовление тестового объекта и дальнейшего серийного производства.

Конкурсантам предстоит спланировать и организовать производство Бокового зеркала заднего вида грузового автомобиля (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Концептуальное изображение объекта исследования в конкурсном задании

Перечень материалов, имеющийся на производстве:

- Поликарбонат (PC)

- Нейлон (PA12)

- ASA (Акрилонитрил-стирол-акрилат)

- Полипропилен (PP)

- Углепластик (CF)

- ТПУ (TPU)

- Древесный (Wood)

- PLA

- PETG

- PVA

- HIPS

В целях изготовления прототипа в ЦАТ закуплены следующие единицы оборудования

1. Модель «Макс-3D Pro» - 1 шт.

Заводской №: АТМ-001

Ключевые характеристики:

Макс. температура экструдера: 320 °C

Макс. температура стола: 150 °C

Закрытая камера с активным подогревом до 90 °C

Экструдер типа Bowden с водяным охлаждением горячего конца

Сопло из закалённой стали (твердосплавное), ⌀ 0,4 мм (сменные)

Встроенная система сушки филамента с осушителем

Макс. скорость печати: 80 мм/с

Автоматическая калибровка стола, сенсорный экран, Wi-Fi

Область применения (вывод технолога):

Материалы, требующие экстремально высокой температуры (экструдер > 280 °C, стол > 130 °C), защиты от внешнего воздуха и обязательной сушки. Подходит для полимеров с высокой вязкостью расплава и абразивных наполнителей (износостойкое сопло).

2. Модель «Универсал-3D» - 1 шт

Техническое задание

- Подобрать оптимальный материал, исходя из функций, возложенных на деталь, и эксплуатационных условий. Сборочная единица состоит из 4-ех деталей. Требования к материалам представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование детали | Функции и эксплуатационные условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Функция: Аэродинамика, защита внутренних механизмов от воды, грязи, песка, УФ-излучения. Условия эксплуатации: - Постоянное воздействие солнца - Осадки, реагенты (зимой – соль, антигололёдные жидкости). - Значительные динамические нагрузки (ветер, вибрация). - Требование к размерной стабильности (не коробиться от перепадов температур). |
| 2 | 2 | Функция: Передаёт механическую нагрузку от обратной стороны зеркала через рычаги на крепление. Работает как рычаг, испытывает изгибающие и крутящие моменты (например, при складывании зеркала или при случайном ударе). Это самая нагруженная деталь сборки. Условия эксплуатации: |
| 3 | 3 | Функция: Это узел, который фиксирует всё зеркало на двери / треугольнике. Испытывает постоянные ударные нагрузки (хлопки дверью, вибрации), а также крутящий момент от усилия складывания зеркала (если ручное/электрическое). Часто там предусмотрены резьбовые вставки или защёлки. Условия эксплуатации: |
| 4 | 4 | Функция: Жёсткая плоская панель, к которой по всей площади приклеен или прикреплён зеркальный элемент. Она должна обеспечивать плоскостность, чтобы зеркало не искажало изображение, и быть достаточно прочной, чтобы выдерживать собственный вес зеркала + вибрации. Условия эксплуатации: |

- Оптимизировать детали:

| № | Наименование детали | Требование к оптимизации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |
| 2 | 2 |  |

- Разработать план производства и экономический расчет в целях изготовления 90 деталей, исходя из условий

| № | Наименование условия | Количественная характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время печати деталей |  |
| 2 | Количество изготовленных изделий |  |
| 3 | Затраты на электроэнергию |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

- Рассчитать суммарное время изготовления всех сборок

- Рассчитать суммарную стоимость изготовления всех сборок