Приложение к КЗ

МОДУЛЬ Б РЕМОНТ СИЛОВОГО КАРКАСА КУЗОВА ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ

Время на выполнение модуля – 8 часов

Последовательность выполнения

Б1 – Удаление «поврежденных» участков, изготовление ремвставок

- Выполнить разметку линий реза под удаление частей элемента согласно схеме

- Удалить части элемента (выполнить резы, удалить сварочные точки, снять герметик)

- Убрать заусенцы в местах реза, зачистить места удаления сварочных точек, не допуская утончения металла

- Удалить ЛКП в зонах реза под сварочные швы на ширину не менее 10 мм с лицевой стороны

- Изготовить ремонтные вставки, соответствующую удаленным частям:

- ширина вставки должна обеспечивать сварочный зазор от 0,8 до 1,6 мм по всей линии реза

- количество изготовленных отверстий под электрозаклепки соответствует количеству сварочных точек

- диаметр отверстий под электрозаклепки от 5,8 до 6,5 мм

- расположение изготовленных отверстий под электрозаклепки соответствует расположению удаленным точкам

- Убрать заусенцы в местах реза и на отбортовках ремвставок (в местах подготовки отверстий под электрозаклепки)

- Удалить на ремвставках ЛКП в зонах реза под сварочные швы на ширину не менее 10 мм с лицевой стороны

- Удалить ЛКП в местах реза и на отбортовках ремвставок (в местах подготовки отверстий под электрозаклепки)

- Убрать рабочее место/оборудование, обеспылить детали, подготовить рабочее место для работы экспертов

С Т О П. О Ц Е Н К А Э К С П Е Р Т А М И

Б2 – Установка ремонтной вставки

- Установить/подогнать ремонтные вставки, зафиксировать

- Выполнить монтажные прихватки

- Снять струбцины

- Убрать рабочее место/оборудование, обеспылить детали, подготовить рабочее место для работы экспертов

С Т О П. О Ц Е Н К А  Э К С П Е Р Т А М И

Б3 – Сварка

- Выполнить сварочные швы по всей линии/линиям реза

- Выполнить электрозаклепки по всем подготовленным отверстиям

- Убрать рабочее место/оборудование, обеспылить детали, подготовить рабочее место для работы экспертов

С Т О П. О Ц Е Н К А  Э К С П Е Р Т А М И

Б4 – Зачистка сварочных швов

- Зачистить в плоскость сварочные швы и электрозаклепки

- Отшлифовать все места зачистки не грубее Р120

- Убрать рабочее место/оборудование, обеспылить деталь, подготовить рабочее место для работы экспертов

С Т О П. О Ц Е Н К А Э К С П Е Р Т А М И

Т С П Е Р Т А М И