КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Окраска автомобиля»

Основная

Финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024 г.

2024 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	3

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	3

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Окраска автомобиля»	3

1.3. Требования к схеме оценки	10

1.4. Спецификация оценки компетенции	10

1.5. Конкурсное задание	11

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	11

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	12

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	15

2.1. Личный инструмент конкурсанта	16

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	17

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	17

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- 1. ЛКМ – лакокрасочные материалы

- 2. 2К – двухкомпонентные материалы

- 3. 1К- однокомпонентные материалы

- 4. TDS – листы технической документации

- 5. ЛКП – лакокрасочное покрытие

- 6. ПС- профстандарт

- 7. ФГОС- Федеральные Государственные Образовательные Стандарты

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Окраска автомобиля» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Окраска автомобиля»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистка оборудования, инструмента и оснастки | 6 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Требования охраны труда, пожарной, экологической, промышленной и электробезопасности Правила эксплуатации оборудования, инструмента и приборов |  |
|  | - Специалист должен уметь: Применять средства индивидуальной защиты Проверять работоспособность оборудования Проверять наличие вентиляции, освещения, заземления на рабочем месте Проверять наличие, исправность блокировок и защитных устройств, наличие знаков безопасности Проверять наличие и исправность инструмента и оснастки Проверять безопасность напольных покрытий, решеток и рабочих площадок Контролировать наличие и исправность заземляющих устройств |  |
| 2 | Мойка окрашиваемых поверхностей | 6 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Требования охраны труда, пожарной, экологической, промышленной и электробезопасности Свойства и назначение специализированных жидких средств очистки и промывки металлических и неметаллических поверхностей и деталей Правила эксплуатации инструмента и приборов очистки и промывки металлических и неметаллических поверхностей и деталей Требования стандартов окрасочного производства Правила технической эксплуатации оборудования и ухода за оборудованием. |  |
|  | - Специалист должен уметь: Подавать листовой и профильный металл, металлические изделия и детали к месту промывки и очистки Производить очистку окрашиваемых поверхностей от окалины, коррозии, лакокрасочного покрытия, пыли, налетов вручную щетками и скребками Производить промывку металлических поверхностей и деталей щелочами, водой и специализированными средствами Производить промывку неметаллических поверхностей и деталей водой и специализированными средствами Обезжиривать металлические и неметаллические поверхности и детали. |  |
| 3 | Подготовка поверхностей и нанесение первичного грунта | 23 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Требования охраны труда, пожарной, экологической, промышленной и электробезопасности Требования стандартов окрасочного производства Виды и причины дефектов Правила эксплуатации приборов и оборудования по выявлению дефектов Методы нанесения первичного грунта Правила эксплуатации оборудования, инструментов для нанесения первичного грунта. |  |
|  | - Специалист должен уметь: Протирать поверхности до установленного технической документацией уровня качества продукции Использовать оснастку и приспособления для сушки Использовать оборудование и приспособления для определения дефектов Выбирать метод нанесения первичного грунта Применять оборудование, инструмент и материалы для нанесения первичного грунта. |  |
| 4 | Маскировка, демаскировка ремонтируемой поверхности | 17 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Требования охраны труда, пожарной, экологической, промышленной и электробезопасности Техники применения различных маскировочных материалов Методы крепления маскировочных материалов Требования стандартов окрасочного производства Методы демаскировки Методы очистки металлических и неметаллических поверхностей при проведении демаскировки. |  |
|  | - Специалист должен уметь: Выбирать маскирующие материалы и подготавливать их к работе Изготавливать маскирующие материалы и шаблоны Промывать и очищать используемые инструменты, кисти и ванночки Устранять неровности и неточности маскировки Устранять возможное возникновение вихревых потоков Устранять маскировочные материалы Выполнять требования к безопасности работ. |  |
| 5 | Подкраска дефектной поверхности специальным составом | 21 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Требования охраны труда, пожарной, экологической, промышленной и электробезопасности Основные принципы и правила колористики Правила проведения лабораторных испытаний рабочих растворов и лакокрасочных материалов Требования инструкций по приготовлению химических и лакокрасочных составов Виды дефектов, возникающих при подготовке поверхности и окрашивании, и причины их возникновения Характеристики химикатов и лакокрасочных материалов по технической документации. |  |
|  | - Специалист должен уметь: Пользоваться специальными приборами для проведения контроля рабочих растворов и лакокрасочных материалов Контролировать соблюдение технологических параметров рабочих растворов и лакокрасочных материалов в соответствии с требованиями технологической документации Проводить плановые и дополнительные лабораторные испытания рабочих растворов и лакокрасочных материалов Соблюдать периодичность поверки контрольно-измерительных приборов. |  |
| 6 | Нанесение герметиков, пластизолей, мастик | 1 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Требования охраны труда, пожарной, экологической, промышленной и электробезопасности Требования технологического процесса окраски Правила эксплуатации инструмента и приспособлений для нанесения герметиков, пластизолей и мастик Виды дефектов, возникающих в процессе нанесения герметиков, пластизолей и мастик, и причины их возникновения Основные свойства материалов, используемых в окрасочном производстве Нормы расхода используемых материалов Требования стандартов системы менеджмента качества. |  |
|  | - Специалист должен уметь: Проверять наличие вентиляции, освещения, заземления на рабочем месте Применять специальные инструменты и приспособления для нанесения герметиков, пластизолей и мастик Настраивать параметры специального инструмента для нанесения герметиков, пластизолей и мастик Обслуживать специальный инструмент и приспособления для нанесения герметиков, пластизолей и мастик в соответствии с инструкцией по эксплуатации Изготавливать маскирующие материалы и шаблоны Рационально использовать расходные материалы Маскировать и демаскировать кузов и детали при нанесении герметиков, пластизолей и мастик Использовать инструкции по нанесению герметиков, пластизолей и мастик Соблюдать требования системы менеджмента качества. |  |
| 7 | Подготовка рабочих растворов и лакокрасочных материалов, контроль их технологических параметров | 4 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Требования охраны труда, пожарной, экологической, промышленной и электробезопасности Основные принципы и правила колористики Требования метрологии Основные свойства и маркировка материалов, используемых в окрасочном производстве Требования инструкций по приготовлению химических и лакокрасочных составов Правила эксплуатации специальных приборов для проведения контроля Виды дефектов, возникающих при подготовке поверхности и окрашивании, и причины их возникновения Характеристики химикатов и лакокрасочных материалов по технической документации. |  |
|  | - Специалист должен уметь: Использовать насосные и дозирующие системы подачи лакокрасочных материалов, растворителей, разбавителей, отвердителей в систему краскоподачи Производить отбор проб с рабочего оборудования в производстве Применять специальные приборы для проведения контроля рабочих растворов и лакокрасочных материалов Контролировать соблюдение технологических параметров рабочих растворов и лакокрасочных материалов в соответствии с требованиями технологической документации Проводить плановые и дополнительные лабораторные испытания рабочих растворов и лакокрасочных материалов Соблюдать периодичность поверки контрольно-измерительных приборов. |  |
| 8 | Окрашивание поверхностей, требующих высококачественной отделки | 22 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Требования охраны труда, пожарной, экологической, промышленной и электробезопасности Правила эксплуатации шлифовального и полировочного инструмента Принципы производственных систем, бережливого производства Основные свойства материалов, используемых в окрасочном производстве Нормы расхода используемых материалов Стандарты системы менеджмента качества. |  |
|  | - Специалист должен уметь: Осуществлять выбор методов и способов окрашивания поверхностей, требующих высококачественной отделки Применять шлифовальный инструмент и приспособления Применять полировочный инструмент и приспособления Рационально использовать расходные материалы. |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д |  |
|  | 1 | 0,65 | 1,15 | 0,45 | 3 | 0,75 | 6 |
|  | 2 | 3,3 | 0,95 | 0,6 | 1 | 0,15 | 6 |
|  | 3 | 4,55 | 5,35 | 5,1 | 0 | 7,95 | 22,95 |
|  | 4 | 3,85 | 0,15 | 1,5 | 11 | 0,5 | 17 |
|  | 5 | 4,25 | 7,8 | 2,5 | 0 | 6,5 | 21,05 |
|  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 7 | 0,4 | 0,45 | 3,15 | 0 | 0 | 4 |
|  | 8 | 3 | 4,15 | 6,7 | 0 | 8,15 | 22 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Стандартный ремонт детали и окраска с 2х сторон. | Использования эталонных стандартов. Визуальный контроль. Судейская оценка. Объективная оценка. |
| Б | Локальный ремонт окрашенной детали | Визуальный контроль. Использования эталонных стандартов. Судейская оценка. Объективная оценка. |
| В | Ремонт и окраска пластиковой детали | Судейская оценка. Использования эталонных стандартов. Визуальный контроль. Объективная оценка. |
| Г | Маскирование автомобиля | Объективная оценка. Использования эталонных стандартов. Визуальный контроль. Судейская оценка. |
| Д | Окраска новой детали методом «мокрый по мокрому» | Судейская оценка. Использования эталонных стандартов. Визуальный контроль. Объективная оценка. |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 15,0 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 5 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 3-х модулей, и вариативную часть – 2-х модулей. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Модуль А. Стандартный ремонт детали и окраска с 2х сторон (Инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задания:

Описание задания

- Задание выполняется на передней двери автомобиля (в заводском ОЕМ грунте);

- Выполнить ремонт поврежденной области (вмятина) на наружной части детали применив 2К шпатлевку. Размер и зона повреждения в соответствии с разработанным шаблоном;

- Для выполнения задания модуля, конкурсант, самостоятельно смешивает материалы (база, грунт, наполнитель, лак) согласно TDS производителя материалов;

- Применить антикоррозионную подготовку;

- Применить 2К шлифуемый грунт-наполнитель только на ремонтную область;

- Применить 2К грунт-наполнитель методом «мокрый по мокрому» на весь элемент включая внутреннюю часть;

- Нанесите базовый цвет на весь элемент включая внутреннюю часть;

- Вся деталь должна быть покрыта 2К прозрачным лаком;

- Цвет двери должен соответствовать образцу (эталону), приготовленному экспертами перед началом выполнения модуля;

- Переднее дверь должна сушиться в вертикальном положении;

- Суммарная толщина ЛКП должна соответствовать TDS ЛКМ.

Модуль Б. Локальный ремонт окрашенной детали (Инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задания:

Описание задания

- Задание выполняется на переднем крыле автомобиля с помощью техники «локального ремонта» и применением полировальной системы;

- Зона повреждения наносится в соответствии с образцом, представленным экспертами;

- деформация на переднем крыле автомобиля–4-6 см. Зона ремонта задается экспертом до начала соревнования;

- механическая риска (царапины приблизительно соответствуют абразиву Р1000 и Р800). Устраняется конкурсантом с помощью полировальной системы до начала выполнения основной части модуля;

- конкурсант использует антикоррозионную подготовку зону ремонта и 2К шлифуемый грунт-наполнитель.

- Конкурсант будет использовать базовую краску (светлый металлик) с предварительно смешанной формулой. Конкурсант должен устранить повреждение (вмятину) таким образом, чтобы используемые в процесс ремонта необходимые ЛКМ находились в рамках утвержденного шаблона (определяется перед конкурсом);

- Деталь должна быть полностью покрыта 2К прозрачным лаком;

- Переднее крыло должно окрашиваться и сушиться в вертикальном положении;

- Для выполнения задания модуля, конкурсант, самостоятельно смешивает материалы (база, грунт, наполнитель, лак) согласно TDS производителя материалов;

- Сохранить все сухие отходы в контейнере для сухих отходов и все жидкие отходы в контейнере жидким материалом!

Модуль В. Ремонт и окраска пластиковой детали (Инвариант)

Время на выполнение модуля: 4 часа

Задания:

Описание задания

- Используйте не окрашенный (не структурный) бампер автомобиля;

- Выполните ремонт повреждения (разрыв), используя технику ремонта пластиковых деталей;

- Подготовьте к нанесению лакокрасочные материалы, согласно рекомендациям технологии ремонта пластика производителя ЛКМ. Используйте дополнительные адгезионные материалы по пластику и 2К шлифуемый грунт-наполнитель на всю деталь;

- Подготовьте деталь к нанесению базовых цветов;

- Нанесите основной базовый цвет в соответствии с образцом, представленным экспертами;

- Основной цвет должен быть полностью покрыт 2К прозрачным лаком;

- Нанесите дополнительный цвет с имитацией структурного покрытия пластика в соответствии с образцом, представленным экспертами;

- Для выполнения задания модуля, конкурсант, самостоятельно смешивает материалы (база, грунт, наполнитель, лак) согласно TDS производителя материалов;

- Сохранить все сухие отходы в контейнере для сухих отходов и все жидкие отходы в контейнере жидким материалом!

Модуль Г. Маскирование автомобиля (Вариатив)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задания:

Описание задания

- Маскирование данной области транспортного средства (зона маскирования элементов автомобиля задается экспертом до начала соревнования).

- Образец (стандарт) выполнения задания может представляться конкурсанту в виде отдельного стенда (флип-чарт с фотографиями формат А4 и более).

- Эксперты должны оценить, прежде чем маскировочный материал удалится с автомобиля.

- Сохранить все отработанные материалы в контейнере с отходами!

Модуль Д. Окраска новой детали методом «мокрый по мокрому (Вариатив)

Время на выполнение модуля: 3часа

Задания:

Описание задания

- Подготовка и окраска новой автомобильной части (капот автомобиля) для нанесения методом «мокрой по мокрому», согласно технической документации производителя ЛКМ.

- До начала применения лакокрасочных материалов конкурсант наносит автомобильный герметик с помощью специального оборудования на внутреннюю часть детали (согласно образцу).

- Для выполнения задания модуля, конкурсант, самостоятельно смешивает материалы (база, грунт, наполнитель, лак) согласно TDS производителя материалов.

- Применение 2К прозрачного лака с высокой степенью блеска на всю деталь.

- Цвет капота должен соответствовать в соответствии с образцом, представленным экспертами

- Суммарная толщина ЛКП должна соответствовать TDS ЛКМ.

- Сохранить все сухие отходы в контейнере для сухих отходов и все жидкие отходы в контейнере жидким материалом!

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Для конкурсантов возрастом менее 18 лет, время на выполнения задания не должны превышать >4 часов в день. При разработке конкурсного задания и критериев оценки необходимо учитывать специфику и ограничения применяемой техники безопасности и охраны труда для данной возрастной группы. Так же необходимо учитывать антропометрические, психофизиологические и психологические особенности данной возрастной группы. Тем самым конкурсное задание и схема оценки может затрагивать не все аспекты в зависимости от специфики компетенции.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Неопределенный - можно привезти оборудование по списку, кроме запрещенного.

Конкурсантам не требуется приносить ящик с оборудованием кроме: краскопульт для нанесения базы HVLP с манометром, краскопульт для нанесения базы MiniJet HVLP с манометром,  краскопульт для нанесения лака RP с манометром,  краскопульт для нанесения наполнителя 1,7-1,9 с манометром, пистолет для герметика, закрытая маска, полумаска для окраски, ботинки для работы (с железным мысом), держатели окрасочных пистолетов (магнитный), обдувочный пистолет, малярный нож сменными лезвиями, набор металлических шпателей, линейки 1 м металлическая, линейки 0,3 м металлическая, 0,3 л стаканы мерные для смешивания ЛКМ одноразовые, 0,6 л стаканы мерные для смешивания ЛКМ одноразовые, беруши, защитные очки (не тонированные.) для шлифования, комбинезон малярный Standart, маски пылезащитные, перчатки для мойки краскопультов,  нитриловые перчатки.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Использование технических средств – USB, карты памяти. Применение технических средств персональные ноутбуки, планшеты и сотовые телефоны, Технические средства — личные устройства для фото- и видеосъемки, шаблоны, пособия и пр., Чертежи, запись информации В том числе портативное индивидуальное вычислительное оборудование, доступ в Интернет, технологические приемы и последовательность операций, управление документацией и ее распределением.

3. Приложения

Приложение №1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания;

Приложение №2. Матрица конкурсного задания;

Приложение №3. Инструкция по охране труда «Окраска автомобиля».