Компетенция «Сварочные технологии»

РУКОВОДСТВО

ПО ОЦЕНИВАНИЮ

Процедура оценки.

Оценка по каждой компетенции происходит в соответствии с четкими и однозначными критериями, субкритериями и аспектами.

Критерии, субкритерии и аспекты при указании баллов формируют собой схему оценки. Критерии указываются в комплекте конкурсной документации и основываются на актуальных практиках, требованиях и стандартах промышленной и бизнеспрактики.

Каждый критерий обязательно должен быть применим на практике. Каждый критерий содержит один или несколько субкритериев, позволяющих детализировать оценку по критерию. Каждый субкритерий содержит один или несколько аспектов, за которые присуждаются баллы.

Аспект – это уточненный конкретный показатель, отражающий результат выполнения конкурсного задания конкурсантом.

Существует два вида аспектов: для судейской оценки и для оценки по измеримым параметрам.

Судейская оценка.

Судейская оценка всегда проводится перед измеримой.

Для оценки качества исполнения задания в рамках компетенции  «Сварочные технологии» применяется система оценки «судейская оценка».

Следует различать:

0 - работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;

1 - работа соответствует установленным требованиям;

2 - работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);

3 - идеальный/превосходный результат.

Группа оценки состоит из 3 экспертов + 1 эксперт руководитель группы оценки.

Запрещено осуществлять оценку изделий конкурсанта экспертом наставником.

Приемлемый диапазон оценки должен составлять 0 - 1, 1 - 2 или 2 - 3 по каждому Аспекту, оцениваемому каждой группой оценки.

Каждый эксперт самостоятельно определяет, какому значению диапазона соответствуют результаты работы конкурсанта согласно оценочным требованиям (группе оценки необходимо заранее подготовить пояснения к оценочным требованиям: образцы, фотографии или более конкретное описание каждого значения от 0 до 3).

Для ускорения судейской оценки следует применять следующую схему:

|  | ЕСЛИ ДА, ТО | ОЦЕНКА |
| --- | --- | --- |
| 3 идеальный/превосходный результат |  | 3 |
| Если нет, перейти к |  |  |
| 2 работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок) |  | 2 |
| Если нет, перейти к |  |  |
| 1 работа соответствует установленным требованиям |  | 1 |
| Если нет, перейти к |  |  |
| 0 работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата |  | 0 |

Оценка по измеримым параметрам.

Оценка по измеримым параметрам применяется для определения правильности, точности и других показателей, которые оцениваются методом измерения (наличие чего либо, или градация чего-либо). Она применяется в случаях, когда результат может быть объективно измерен.

Для проведения оценки по измеримым параметрам формируется группа оценки, состоящее из четырех (4) экспертов. При этом возможны два варианта оценки:

1) бинарная: да – нет (полное отсутствие или полное наличие), если в схеме оценки не указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов, при этом оценка выносится на голосование (методом простого большинства голосов) в группе оценки, которое проводит руководитель группы оценки и результаты фиксирует в ведомости;

2) дискретная: по предопределенной шкале соответствия заданному условию (за каждое выполненное условие, за каждое определённое отклонение, за попадание в тот или иной диапазон и т.д.), если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в схеме оценки с указанием измеримых параметров.

Проведение оценки.

| Название аспекта. | Описание аспекта. | Фото/или описание | Оценка. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация работы и охрана труда |  |  |  |  |
| Соблюдение правил работы с электрооборудованием. | Не скручивать в бухты токоведущие провода; Не наматывать провода на руку; Не ходить по токоведущим проводам; Не снимать рукоятку УШМ; Для работы с УШМ использовать мягкие кожаные перчатки |  | Правила соблюдаются - максимальная оценка. Правила не соблюдаются - 0 баллов. |  |
| Соблюдение правил работы с газовыми баллонами и газовым оборудованием.(Для модулей В,Д,Е,Ж) | Закрыть баллоны и сбросить давление в газовой сети; Следить за состоянием газовой аппаратуры в процессе работы |  | Правила соблюдаются - максимальная оценка. Правила не соблюдаются - 0 баллов. |  |
| Соблюдение правил ОТ и требований к организации рабочего места | Направлять вытяжное устройство в зону проведения сварочных работ; Соблюдать чистоту на рабочем месте (на рабочем месте не должны находиться огарки электродов, куски проволоки, разбросанный инструмент) |  | Правила ОТ и требования к организации рабочего места соблюдаются - максимальная оценка (максимальный балл). Имеются нарушения правил ОТ и требований к организации рабочего места - 0 баллов. |  |
| Использование СИЗ |  |  |  |  |
| Использование необходимых СИЗ при выполнении задания. | Маска сварочная (защита лица, глаз); Рекомендуется использовать маску с поддувом чистого воздуха комбинированного типа. |  | Используются СИЗ - максимальная оценка (максимальный балл). Не используются СИЗ - 0 баллов. |  |
|  | Респиратор для модуля Д (защита дыхания) |  |  |  |
|  | Защитные очки (защита глаз) |  |  |  |
|  | Костюм сварщика ( куртка/штаны – из огнеупорного материала) защита всего тела от излучения, брызг, окалин, искр. |  |  |  |
|  | Подшлемник (защита головы) |  |  |  |
|  | Обувь сварочная (защита ног от падающих предметов, обувь с армированным подноском) |  |  |  |
|  | Краги сварщика для ММА и MIG/MAG (защита рук – от жара и излучения дуги) |  |  |  |
|  | Перчатки сварщика для TIG (защита рук – от жара и излучения дуги) |  |  |  |
|  | Щиток для работы с УШМ (для шлифовки, может быть встроен в сварочную маску) защита глаз и лица |  |  |  |
|  | Беруши (средства защиты органов слуха) |  |  |  |
|  | Защитный кожух для диска УШМ (защита от поломки диска) |  |  |  |
| Сборка модулей. |  |  |  |  |
| - Сборка модулей производиться тем же способом сварки и теми же сварочными материалами, что и сама сварка для данного модуля. - Длинна прихваток, их количество (модуль А и В) и расположение прописаны в чертежах. - Все линейные размеры, перпендикулярность и допуски на отклонения указываются в чертежах. - В случае не правильной сборки, изделие или его узел необходимо разобрать и произвести сборку заново. Дополнительное время участнику не предоставляется. |  |  |  |  |
| Длина прихваток соответствует требованиям? | Длинна прихваток не должна превышать указанных на чертеже параметров |  | Сборка соответствует, если длинна прихватки не превышает допустимых размеров, их расположение и количество соответствуют требованиям чертежа, ставится максимальный балл В случае не правильной сборки изделие или его узел необходимо разобрать и произвести сборку заново. Дополнительное время участнику не предоставляется. |  |
|  | Длина прихваток измеряется штангенциркулем. Для измерения штангенциркулем необходимо приложить губку (а) к одной границе прихватки, губку (б) ко второй границе, длину определить по шкале (с). |  |  |  |
| Прихватки внутри сосуда отсутствуют? | Прихватки внутри сосуда проверяются, когда участник не собрал полностью сосуд или не установил заглушки для поддува. Последовательность проверки сборки: 1. Участник предоставляет к осмотру собранную конструкцию сосуда без установленного заранее обговоренного узла или заглушки для поддува. 2. Эксперт проверяет конструкцию сосуда изнутри на отсутствие прихваток. 3. После принятия сборки экспертом, участник собирает конструкцию сосуда полностью. 4. Эксперт проверяет окончательно собранную конструкцию сосуда. |  | Сборка соответствует если внутри сосуда прихватки не обнаружены - ставится максимальная оценка (максимальный балл). В случае не правильной сборки, изделие или его узел необходимо разобрать и произвести сборку заново. Дополнительное время участнику не предоставляется. |  |
| Сборка изделия выполнена согласно чертежа? | Для измерения размеров используется линейка. Допускается отклонение ± 1мм от основного размера, указанного на чертеже, только для основания конструкции. |  | Есть дефект - 0 баллов. Нет дефекта - максимальная оценка (максимальный балл). |  |
|  | Линейное смещение — это смещение между двумя свариваемыми элементами, у которых поверхности параллельны, но расположены не в одной плоскости. |  |  |  |
|  | Линейное смещение измеряется шаблонами: УШС-3(а), WG 01(б), Bridge Cam (с) |  |  |  |
|  | Правильное использование шаблонов. - основанием (б) УШС-3 устанавливают на деталь перпендикулярно, без зазора, - подвижную часть шаблона (с) опускают на другую часть детали до упора. Линейное смещение определяют по шкале(а). |  |  |  |
| Судейская оценка. |  |  |  |  |
| Равномерность шва в облицовочном проходе, отсутствие кратеров и усадочных раковин. | Сварной шов равномерный, кратерные усадочные раковины отсутствуют, между валиками перепада нет, хорошее сплавление. |  | Оценка - 3 балла |  |
|  | Сварной шов равномерный, кратерные усадочные раковины имеют минимальную глубину, и/или сплавление между валиками есть, но имеет минимальный перепад. |  | Оценка – 2 балла |  |
|  | Сварной шов равномерный, кратерные усадочные раковины имеют меньшую глубину, и/или сплавление между валиками есть, но имеет значительный перепад. |  | Оценка – 1 балл |  |
|  | Сварной шов не равномерный, и /или имеет глубокие кратерные усадочные раковины, и/или высокие перепады между валиками, не сплавления. Стоп-точка в облицовке не произведена/не предоставлена. |  | Оценка – 0 баллов |  |
| С полным радиусом выполнены угловые соединения? | Поверхность радиальна менее 25% по протяженности |  | Оценка - 0 баллов |  |
|  | Поверхность радиальна в пределах от 25 % до 50% по протяженности |  | Оценка – 1 балл. |  |
|  | Поверхность радиальна в пределах от 50 % до 75% по протяженности |  | Оценка – 2 балла. |  |
|  | Поверхность радиальна свыше 75% по протяженности |  | Оценка – 3 балла. |  |
| Изделие полностью очищено? | Изделие не очищено полностью |  | Оценка - 0 баллов |  |
|  | Изделие очищено не полностью, значительное количество шлака брызг и копоти. |  | Оценка - 1 балл |  |
|  | На изделии присутствует незначительное количество шлака, брызг и копоти. |  | Оценка - 2 балла |  |
|  | Изделие полностью очищено от шлака брызг и копоти. |  | Оценка - 3 балла |  |
| Тавровое соединение - Кратерные усадочные раковины отсутствуют? | Сварной шов равномерный, кратерные усадочные раковины отсутствуют. |  | Оценка - 3 балла |  |
|  | Сварной шов равномерный, кратерные усадочные раковины имеют минимальную глубину. |  | Оценка - 2 балла |  |
|  | Сварной шов равномерный, кратерные усадочные раковины имеют меньшую глубину. |  | Оценка - 1 балл |  |
|  | Сварной шов не равномерный, и/или имеет глубокие кратерные усадочные раковины. |  | Оценка - 0 баллов |  |
| Угловое соединение - Кратерные усадочные раковины отсутствуют? | Сварной шов не равномерный, и/или имеет глубокие кратерные усадочные раковины. |  | Оценка - 0 баллов |  |
|  | Сварной шов равномерный, кратерные усадочные раковины имеют меньшую глубину. |  | Оценка - 1 балл |  |
|  | Сварной шов равномерный, кратерные усадочные раковины имеют минимальную глубину. |  | Оценка - 2 балла |  |
|  | Сварной шов равномерный, кратерные усадочные раковины отсутствуют. |  | Оценка - 3 балла |  |
| Катет углового шва соответствует чертежу? | Катет — это расстояние от кромки шва до поверхности другой детали. Тавровое соединение имеет 2 катета (К1, К2) измерение проводятся обоих катетов. Ввиду того, что модули задания имеют разные толщины, то размеры катетов и допуски на них прописываются в чертежах. |  | Есть дефект - 0 баллов. Нет дефекта - максимальная оценка (максимальный балл). |  |
|  | Катет сварного шва измеряется: катетомером КМС 3- 16, УШС – 2. |  |  |  |
|  | Правильное использование шаблонов: - длинную сторону шаблона (б) плотно приложить к одной стороне пластины без видимого зазора, ֭֭ перпендикулярно ко шву и перемычкой (а) проверять катет одной стороны шва. - сторону (б) перевернуть и плотно приложить перпендикулярно к другой стороне пластины (без видимого зазора) и проверить катет шва перемычкой (а) другую сторону шва. Длинная сторона (б) прилегает большей площадью, перемычка (а) дает более точные измерения, поэтому шаблон прикладывается плотно без видимого зазоров с двух сторон свариваемых пластин, так как после сварки происходит деформация металла. |  |  |  |
|  | Катет соответствует /не соответствует: Если граница сварного шва не доходит до перемычки (а) с минимальным размером катета – катет не соответствует; Если граница сварного шва выше перемычки (а) максимального значения катета – катет не соответствует; Если граница сварного шва на ровне с перемычкой (а) от минимального до максимального значения катета – катет соответствует чертежу. |  |  |  |
| Стыковое/угловое/тавровое соединение протяженность и глубина подреза соответствует допуску? | Подрез – это изъян (углубление), образующееся по границе сварного шва с основным металлом (дефект 5011-5012). Максимально допустимая глубина прерывистого подреза не более 0,5 мм. Сплошной подрез любой измеряемой глубины не допустим. Аспект равен 0 баллов. Подрез любой протяженности глубиной 0,5 мм или более не допустим. Аспект равен 0 баллов. Для модулей Д, Е, Ж - Подрез любой протяженности глубиной 0,5 мм или более не допустим. Аспект равен 0 баллов. |  | Есть дефект - 0 баллов. Нет дефекта - максимальная оценка (максимальный балл). |  |
|  | Подрез сварного шва измеряется: Шаблонами УШС – 3(а), V – WACWG 18(б). |  |  |  |
|  | Правильное использование шаблонов: - основанием (б) устанавливают без зазора перпендикулярно к детали, - подвижную часть шаблона (с) опускают в максимальное углубление подреза, - глубину подреза определяют по шкале (а). Если подрез есть, то черта на подвижной части шаблона (с) опускается ниже нуля. Если подреза нет, то черта на подвижной части шаблона (с) стоит на нуле. |  |  |  |
| Стыковое/угловое/тавровое соединение отсутствуют видимые поры? | Пора - это дефект сварного шва в виде полости округлой формы , заполненной газом. Видимая пора (дефект 2017) или поверхностная пористость (дефект 2018) обнаруженные с применением лупы х10. |  | Есть дефект - 0 баллов. Нет дефекта - максимальная оценка (максимальный балл). |  |
| Стыковое/угловое/тавровое соединение - Сварной шов сформирован правильно? Отсутствуют такие дефекты как наплыв/протек. | Наплыв (дефект 506) – это избыток наплавленного металла, натекшего на поверхность основного металла без сплавления с ним. Протек (дефект 509) – это протек наплавленного металла, обусловленный действием силы тяжести. |  | Есть дефект - 0 баллов. Нет дефекта - максимальная оценка (максимальный балл). |  |
| Обнаружены ли на поверхностях пластин/модуля следы ожога дугой? | Следы ожога дугой – это местное повреждение поверхности основного металла, примыкающего к сварному шву, возникшее в результате случайного горения дуги. |  | Есть дефект - 0 баллов Нет дефекта - максимальная оценка (максимальный балл). |  |
| Стыковое соединение - Разделка кромок заполнена полностью? | Не заполнение не допускается = 0 Не заполнение разделки кромок - это сплошное или прерывистое углубление на поверхности шва из-за недостатка наплавленного металла (не оплавлены разделанные кромки). |  | Есть дефект - 0 баллов Нет дефекта - максимальная оценка (максимальный балл). |
| Выпуклость/наружное усиление стыкового шва не превышает допустимых параметров? | Выпуклость шва — чрезмерное количество наплавленного металла на лицевой стороне сварочного шва сверх установленных значений (дефект 502). |  | Есть дефект - 0 баллов Нет дефекта - максимальная оценка (максимальный балл). |  |
|  | Выпуклость стыкового шва измеряется: Шаблонами Ушерова – Маршака(а), УШС – 3(б). |  |  |  |
|  | Правильное использование шаблонов: - основание шаблона (б) устанавливается без зазора перпендикулярно к детали, - подвижная часть шаблона (с) опускается так, чтобы острие иголочки было в середине шва или на самом высоком месте шва, - высота шва определяется по шкале (а). |  |  |  |
| Стыковые/ угловые швы - Ширина шва. | Ширина сварного шва - это расстояние между видимыми линиями сплавления на лицевой стороне сварного шва при сварке плавлением. |  |  |  |
|  | Ширина сварного шва измеряется штангенциркулем: - измеряется самое узкое место шва (а), - измеряется самое широкое место шва (б), - показатели должны соответствовать требованиям, то есть не быть меньше минимального размера и не быть больше максимального. |  |  |  |
|  | Правильное использование штангенциркуля: - губка (а) устанавливается на одной границе шва, - губка (б) устанавливается на вторую границу шва, - ширина шва определяется по шкале (с). |  |  |  |
| Кратерные и усадочные раковины отсутствуют? | Дефект 2024. Допускается до 0,5 величины усиления сварного шва. |  |  |  |
|  | Кратерные и усадочные раковины измеряются шаблонами: Ушакова – Маршака (а), УШС – 3 (б). |  |  |  |
|  | Правильное использование шаблонов: - основание шаблона (б) устанавливается без зазора перпендикулярно к детали, - подвижная часть шаблона (с) опускается так чтобы острие иголочки было в центре углубления. - кратерная усадочная раковина определяется по шкале (а). |  |  |  |
| Тавровое/угловое/стыковое соединение - Отсутствуют видимые шлаковые включения?(Модуль Б) | Полость в металле, в том числе в сварном шве, заполненная шлаком. В зависимости от количества включений, ставится соответствующий балл указанный в оценке. |  | 1 дефект - 0,3 балла. 2 дефекта - 0,2 балла. 3 и более дефекта - 0 баллов. Одно видимое твердое включение = 1 дефект. Если включений не обнаружено - ставится максимальная оценка (максимальный балл). |  |
| Тавровое/угловое/стыковое соединение - Отсутствуют видимые твердые включения?300(Модуль Г) | Твердые инородные тела в металле шва. В зависимости от количества включений, ставится соответствующий балл указанный в оценке. |  | 1 дефект - 0,35 балла. 2 дефекта - 0,2 балла. 3 и более дефекта - 0 баллов. Одно видимое твердое включение = 1 дефект. Если включений не обнаружено - ставится максимальная оценка (максимальный балл). |  |
| Отсутствуют видимые включения вольфрама, на всей конструкции?(3041) | Видимые включения вольфрама, в металле сварного шва, обнаруженные с применением лупы х10. В зависимости от количества включений, ставится соответствующий балл указанный в оценке. |  | 1 дефект - 0,30 балла. 2 дефекта - 0,20 балла. 3 и более дефекта - 0 баллов. Одно видимое твердое включение вольфрама = 1 дефект. Если включений не обнаружено - ставится максимальная оценка (максимальный балл). |  |
| Отсутствуют видимые твердые включения, на всей конструкции?(300) | Видимые включения – твердые инородные вещества, металлического или неметаллического происхождения в металле сварного шва, обнаруженные с применением лупы х10. В зависимости от количества включений, ставится соответствующий балл указанный в оценке. |  | 1 дефект - 0,25 балла. 2 дефекта - 0,1 балла. 3 и более дефекта - 0 баллов. Одно видимое твердое включение группы №3 = 1 дефект. Если включений не обнаружено - ставится максимальная оценка (максимальный балл). |  |
| Стыковые/угловые швы выполнены с полным проплавлением? | Обе кромки с внутренней стороны конструкции должны быть проплавлены. |  | Проплавление не превышающее 3 мм. составляет 100%. Максимальный балл. |  |
|  | Избыточное проплавление – это превышение проплавления сварного одностороннего шва. Свыше 3 мм. Не допустимо = 0 |  |  |  |
|  | Избыточное проплавление корневого шва измеряется: Шаблонами Ушерова – Маршака(а), УШС – 3(б). |  |  |  |
|  | Правильное использование шаблонов: Избыточное проплавление корневого шва определяют по правой или средней шкале(а). Шаблон упирают основанием (б) перпендикулярно на поверхность без зазора, подвижную часть шаблона (с) опускают так, чтобы острие иголочки было в середине шва или на самом высоком месте шва. |  |  |  |
| Тавровое соединение - Отсутствует избыточное проплавление? | Избыточное проплавление – это прожег металла без сквозного отверстия. |  | 5043. Проплавления не допустимы = 0 |  |
| Стыковое/угловое соединение - Отсутствуют трещины в металле шва? | Нарушение сплошности, вызванное локальным разрывом в результате охлаждения или действия нагрузок. Любая видимая трещина 100, недопустима=0 . Обнаруженная с применением лупы х10. |  | Есть дефект - 0 баллов Нет дефекта - максимальная оценка (максимальный балл). |  |
| Вогнутость корня шва не превышает допустимое значение? | Вогнутость корня шва - это дефект в виде углубления на поверхности обратной стороны сварного одностороннего шва (дефект 515). Допускается вогнутость не более 0,5 мм. |  | Есть дефект - 0 баллов. Нет дефекта - максимальная оценка (максимальный балл). |  |
|  | Вогнутость корневого шва измеряется шаблонами: Ушакова – Маршака (а), УШС – 3 (б). |  |  |  |
|  | Правильное использование шаблонов: - основание шаблона (б) устанавливается без зазора перпендикулярно к детали, - подвижная часть шаблона (с) опускается так чтобы острие иголочки было в центре углубления. - вогнутость корня шва определяется по шкале (а). |  |  |  |
| Выпуклость корня шва не превышает допустимого значения? | Выпуклость корня (дефект 504). Усиление обратного валика не более 1,5 мм. |  | Есть дефект - 0 баллов. Нет дефекта - максимальная оценка (максимальный балл). |  |
|  | Выпуклость корня шва измеряется шаблонами: Ушакова – Маршака (а), УШС – 3 (б). |  |  |  |
|  | Правильное использование шаблонов: - основание шаблона (б) устанавливается без зазора перпендикулярно к детали, - подвижная часть шаблона (с) опускается так чтобы острие иголочки было в центре углубления. - выпуклость корня шва определяется по шкале (а). |  |  |  |
| Испытание на излом таврового соединения. |  |  |  |  |
| Обеспечено полное сплавление корня соединения? |  |  | Есть дефект - 0 баллов Нет дефекта -максимальная оценка (максимальный балл). |  |
|  | Глубина проплавления измеряется штангенциркулем. |  |  |  |
|  | Правильное использование штангенциркуля: Штангенциркулем измеряем толщину металла и фиксируем болтиком (а) = толщине металла (10мм). Затем, одной губкой прикладываем к границе основного металла с незаверенной стороны. Проверяем провар: если сплавление корня (б) в диапазоне губок, то провар есть; если нет сплавления корня (б) в диапазоне губок или видна не сплавленная кромка, то провара в корне нет. Проверка производится по всей длине соединения. Величина не сплавленного участка должна быть меньше толщины приваренной детали. |  |  |  |
| Обеспечено полное сплавление между проходами? | Визуальный осмотр |  | Есть дефект - 0 баллов. Нет дефекта - максимальная оценка (максимальный балл). |  |
| На изломе отсутствуют видимые поры и включения? | Лупа х10 |  | Есть дефект - 0 баллов. Нет дефекта -максимальная оценка (максимальный балл). |  |
|  | Правильное использование увеличительного инструмента: с установкой спец лупы на поверхность шва |  |  |  |
| Проведение рентгенографического контроля. |  |  |  |  |
| - До рентгенографического контроля допускаются КСС сваренные от края до края, согласно технологии и чертежа, не имеющие сквозных дефектов, с полным сплавлением корневого шва. |  |  |  |  |
| ISO 5817 - Уровень дефекта - Класс D? | Оценка производится согласно ГОСТ Р ИСО 5817, раздел 2, внутренние дефекты. |  | Не соответствует классу D - 0 баллов. Соответствует классу D - максимальная оценка по классу D. |  |
| ISO 5817 - Уровень дефекта - Класс C? | Оценка производится согласно ГОСТ Р ИСО 5817, раздел 2, внутренние дефекты. |  | Не соответствует классу С - 0 баллов. Соответствует классу С - максимальная оценка по классу C + по классу D. |  |
| ISO 5817 - Уровень дефекта - Класс B? | Оценка производится согласно ГОСТ Р ИСО 5817, раздел 2, внутренние дефекты. |  | Не соответствует классу В - 0 баллов. Соответствует классу В - максимальная оценка по классу B + по классу C + по классу D |  |
| ISO 5817 - Уровень дефекта - Класс A? | Оценка производится согласно ГОСТ Р ИСО 5817, раздел 2, внутренние дефекты. Дефекты не обнаружены. |  | Не соответствует классу А - 0 баллов. Соответствует классу А -максимальная оценка по классу A + по классу B + по классу C + по классу D. |  |
| Гидравлические испытания. |  |  |  |  |
| Процедура испытания гидравлического: - До гидравлических испытаний допускаются изделия, прошедшие визуально измерительный контроль, не имеющие сквозных дефектов и нарушений технологии выполнения. - Эксперту, резервуар которого испытывается, разрешается присутствовать при испытаниях; - Заполните резервуар водой и обеспечьте возможность выпуска воздуха; - Закройте резервуар и доведите давление до уровня городских трубопроводных сетей; - Убедитесь, что резервуар полностью высушен снаружи; - При обнаружении утечки в резервуаре присуждается оценка соответствующая критерию оценки конкурсного задания и испытания завершаются; - Если при заполнении сосуда водой утечек не наблюдается, резервуар будет опрессовываться поэтапно (минимум в ЧЕТЫРЕ этапа) до максимального давления в нормальных условиях в 10 бар (атм.) для модуля Б и 60 бар (атм.) для модуля Г (1 000 фунт/дюйм2), в зависимости от доступного нагнетательного насоса, если мощность нагнетательного насоса меньше максимального давления для гидравлических испытаний, то оценка выставляется по максимальному давлению нагнетательного насоса. - При каждой остановке продолжительность выдержки будет составлять 60 секунд. Если утечка не появится, давление будет повышаться поэтапно, пока давление в резервуаре не достигнет максимального уровня; - Если на любом этапе гидравлических испытаний в резервуаре возникнет утечка, оценки будут выставлены в соответствии с последней успешной точкой выдержки; Слейте всю воду из резервуара. |  |  |  |  |
| Модуль Б. |  |  |  |  |
| Изделие предоставлено для гидравлического испытания | Изделие предоставлено |  | 0,3 балла |  |
| Изделие выдерживает давление 2 Бар | Нет утечки при 2 Бар |  | 0,5 балла |  |
| Изделие выдерживает давление 4 Бар | Нет утечки при 4 Бар |  | 0,7 балла |  |
| Изделие выдерживает давление 6 Бар | Нет утечки при 6 Бар |  | 0,9 балла |  |
| Изделие выдерживает давление 8 Бар | Нет утечки при 8 Бар |  | 1,10 балла |  |
| Изделие выдерживает давление 10 Бар | Нет утечки при 10 Бар |  | 1,20 балла |  |
| Модуль Г. |  |  |  |  |
| Изделие предоставлено для гидравлического испытания | Изделие предоставлено |  | 0,3 балла |  |
| Изделие выдерживает давление 10 Бар | Нет утечки при 10 Бар |  | 0,75 балла |  |
| Изделие выдерживает давление 20 Бар | Нет утечки при 20 Бар |  | 0,90 балла |  |
| Изделие выдерживает давление 30 Бар | Нет утечки при 30 Бар |  | 1,00 балл |  |
| Изделие выдерживает давление 40 Бар | Нет утечки при 40 Бар |  | 1,10 балла |  |
| Изделие выдерживает давление 50 Бар | Нет утечки при 50 Бар |  | 1,20 балла |  |
| Изделие выдерживает давление 60 Бар | Нет утечки при 60 Бар |  | 1,30 балла |  |