Технологическая карта Модуль “Б”

Время на выполнение модуля: 8 часов (рекомендуемое)

Цель: Ремонт силового каркаса кузова или отдельных его элементов (на примере ремонтной вставки арки крыла)

| № | Наименование операции | Технические условия / режим |
| --- | --- | --- |
| Б1 Демонтаж поврежденного элемента |  |  |
|  | Выполнить разметку линий реза под демонтаж части панели | Точки разметки задаются экспертами |
|  | Выполнить резы | Не допускать сквозного подреза сопряженных деталей. |
|  | Удалить сварочные точки на демонтируемом участке. Снять «поврежденный» участок | Не допускать подреза сварочной точки (более 1/3 по окружности), утоньшения металла |
|  | Зачистить места удаления сварочных точек |  |
|  | Удалить заусенцы и острые кромки в зонах реза на оставшейся части кузова |  |
|  | Удалить ЛКП в зонах реза под сварку MAG с наружной стороны | Ширина зачистки не менее 20 мм |
|  | Отшлифовать места удаления сварочных точек | Р120 |

| № | Наименование операции | Технические условия / режим |
| --- | --- | --- |
| Б2 Подгонка детали |  |  |
|  | Изготовить отверстия под электрозаклепки на отбортовках ремонтной детали | Диаметр отверстий 8 мм, расположение и количество должно соответствовать удаленным сварочным точкам |
|  | Удалить ЛКП в зоне под сварку MAG с двух сторон (дверной проем) | Ширина зачистки на всю ширину отбортовки |
|  | Удалить ЛКП на отбортовках ремонтной вставки с двух сторон (зона электрозаклепок) |  |
|  | Удалить ЛКП в зонах реза под сварку MAG с двух сторон (остальные зоны) | Ширина зачистки не менее 20 мм |

|  | Установить ремонтную вставку на монтажные прихватки | Соблюсти равномерность зазора по линиям реза. Величина зазора не должна выходить за пределы 0,5 – 1,5 мм по каждой линии реза |
| --- | --- | --- |

| № | Наименование операции | Технические условия / режим |
| --- | --- | --- |
| Б3 Сварка |  |  |
|  | Выполнить сплошной сварочный шов MAG по все длине линий реза | Перед выполнением шва допускается выполнение и зачистка монтажных прихваток. Избегать пропусков, прожогов и иных дефектов. Высоту шва обеспечить не более 2 мм, ширину – не более 6 мм. |
|  | Выполнить электрозаклепки по всем подготовленным отверстиям | Электрозаклепка должна полностью заполнить отверстие. Высота электрозаклепки – не более 2 мм, полное заполнение |
| Запрещена любая механическая обработка шва и электрозаклепок до оценки экспертами. Допускается обработка шва и электрозаклепок металлической щеткой |  |  |

| № | Наименование операции | Технические условия / режим |
| --- | --- | --- |
| Б4 Зачистка сварочных швов |  |  |
|  | Зачистить сварочные швы в «плоскость» | Избегать проточек, перегрева, грубых рисок от абразивного камня, повреждения соседних поверхностей |
|  | Зачистить электрозаклепки в «плоскость» | Избегать проточек, перегрева, грубых рисок от абразивного камня, повреждения соседних поверхностей |
|  | Отшлифовать зоны зачистки шва и электрозаклепок | Р120 |