
*Приложение № 4*

1. **Эскиз орнамента к модулям А «Эскизирование (вариатив)» и**

**Б «Изготовление коврика методом вваливания (аппликации) (инвариант)»:**

****

1. **Степень усадки.**

При раскладке шерсти необходимо рассчитать коэффициент усадки изделия при валянии.

Для получения войлочного полотна 50×40 см., необходимо сделать раскладку шерсти 80×70 см.

Раскладку необходимо сделать, отступив от края пупырчатой пленки на 10 см.

Первый слой шерсти укладывается горизонтально, второй вертикально и третий снова горизонтально. Шерстяные прядки должны перекрывать друг друга на 3-4 см.

1. **Этапы валяния.**

**1 этап** валяния – по 8 минут с каждой стороны (все 4 стороны), не сильно надавливая

**2 этап** валяния (до 2 этапа необходимо нанести и закрепить рисунок на полотне) – по 10-12 минут с каждой стороны.

**3 этап,** заключительный, по 15 минут с каждой стороны, выполняется с сильным физическим давлением.

После каждого этапа полотно необходимо растягивать, выравнивать. Между вторым и третьим этапом необходимо ножницами подравнять края.

**Оформление готового войлочного коврика.**

Для оформления края полотна используется шило, крючок и пряжа, которое можно заменить толстой иглой и пряжей.

*Пример оформления края.*

