КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

МОДУЛЬ В

РЕМОНТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ВС ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Участник № ________

ФИО____________________________

| ЗАДАЧА | Оценить навыки конкурсанта: применение методов неразрушающего контроля, использования оборудования по неразрушающему контролю, заполнение бланков дефектов; |
| --- | --- |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ | 2 часа |
| АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАДАНИЕ НА РАБОТУ |  |
| - ЗОНА КОНТРОЛЯ Монолитная панель 300 х 300. Толщина панели 1,65 мм. |  |
| - ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНО ОБНАРУЖИВАЕМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ Расслоение обшивки размерами примерно равными или больше эквивалентного по размерам расслоению в виде круга диаметром 30мм. Центр повреждения находится на расстоянии от края стрингера 5 - 50 мм и от края нервюры 6 – 50мм. Площадь повреждения 803мм2. |  |
| - СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ Применимое для данной процедуры оборудование может быть следующим: - Текстолитовый молоток - Алюминиевый молоток - Дефектоскоп ИД-91 Вспомогательные средства и расходные материалы: - Маркер белый. - Линейка 300мм. - Вакуумная пленка. - Скотч малярный 50мм |  |
| - ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ Примечание: Панель не перемещать и не поднимать в процессе дефектации. - Убедитесь, что поверхность зоны контроля чистая и гладкая. При необходимости удалите загрязнения с поверхности зон контроля. Доложить эксперту о выполненной проверке. - Визуально осмотрите зону контроля на наличие видимых повреждений. Доложить эксперту о выполненной проверке. - На панель наложите пленку и закрепите ее по углам малярной лентой. Пленка должна выступать за границы панели минимум на 30мм. - Обозначить границы панели на пленке маркером. |  |
| - НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ - Для контроля методом свободных колебаний с применением текстолитового молоточка настройка не требуется. - Выполнить настройку дефектоскопа ИД-92НМ согласно разделу 6 руководства по эксплуатации ИД-92НМ. |  |
| - ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ - Контроль методом свободных колебаний заключается в «простукивании» конструкции специальным молоточком и анализе характера звучания бездефектных областей и зон расслоения (непроклея). - Контроль проводите, нанося легкие удары молоточком (преимущественно под действием его собственного веса) по исследуемой конструкции по зигзагообразной траектории с шагом не более 50мм. Молоточек держите, как показано на (Рис. 1 стр. 5) - Для подтверждения или уточнения границ обнаруженного методом свободных колебаний расслоений и непроклеев произведите импедансный контроль с применением дефектоскопа ИД-92НМ в соответствии с главой 8 Руководства по эксплуатации ИД-92НМ. |  |
| - КРИТЕРИЙ ОТБРАКОВКИ - Допустимые размеры повреждений: Расслоение с или без вмятин эквивалентное кругу диаметром более 30мм (706,86 мм) – не допустимо. |  |
| - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - Все зоны расслоений должны быть очерчены с применением маркера белого цвета на пленке. Указаны габариты повреждений, площадь и расстояние от центров повреждений до силовых элементов. - Заполните «Отчет о повреждении конструкции». Используйте данные Схемы расположения детали (Рис.2, схема 1, стр. 7) данные Таблицы 1 (стр. 8). - Удалите малярную ленту с поверхности вакуумной пленки и утилизируйте. - Уберите рабочее место. - Передайте Конкурсное задание, ваш отчет и вакуумную пленку с эскизами повреждений эксперту. |  |

ОБОЩЕННАЯ СХЕМА ОЦЕНКИ

| Безопасность на рабочем месте | 2,5 |
| --- | --- |
| Работа с документацией | 2,0 |
| Работа по технической диагностике | 1,0 |
| Поиск дефектов | 6,2 |
| Ремонтные работы | 5,8 |
| Механические компоненты | 0,5 |
| Итого | 18,0 |

ПРИМЕЧАНИЯ

- Выполнять работу с элементом конструкции безопасно, исключая любые повреждения;

- Размеры повреждения должны быть указаны с точностью 25 мм2.

Схема расположения панели.

Рис.2

Схема 1

Таблица 1

| Код сис-темы по АТА | Обозначение (чертежный номер) изделия | Название на английском | Название на русском | Размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина | Ширина | Толщина |
| ATA | Part Number (Drawing Number) | Part Name in English | Part Name in Russian |  |  |  |
| 53 | Т7.92.5223.285.000.73 | Panel | Панель | 300 | 300 | 1,65 |