**ПОЯСНЕНИЯ К КОНКУРСНОМУ ЗАДАНИЮ**

**компетенции**

**«ТЕХНОЛОГИИ КОМПОЗИТОВ»**

**для основной возрастной категории**

*Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:*

[1. Форма участия в конкурсе: 2](#_Toc179290907)

[2. Общее время на выполнение задания: 2](#_Toc179290908)

[3. Задание для конкурса 2](#_Toc179290909)

[4. Модули задания и необходимое время 3](#_Toc179290910)

1. **Форма участия в конкурсе**: Индивидуальный конкурс.
2. **Общее время на выполнение задания:** 22 часа.
3. **Задание для конкурса**

Конкурсным заданием является проектирование и изготовление комплекта идентичных лучей, в количестве 4х штук, рамы квадрокоптера (далее – конкурсное изделие).

Конкурсное изделие должно соответствовать следующим требованиям:

1. Изделие должно быть изготовлено методом вакуумной инфузии;
2. Толщина стенки конкурсного изделия должна составлять 1,4 ± 0,6 мм (за исключением зон скругления);
3. Масса конкурсного изделия должна находится в интервале 140,0 – 180,0 г;
4. Масса одного луча должна находится в интервале 35,0 – 45,0 г;
5. Изделие в составе собранной рамы квадрокоптера должно сохранять конструкционную целостность при статической нагрузке (подвес груза на центральную площадку).

Конкурсанты получают в цифровом виде информацию, необходимую для выполнения конкурсного задания (3D модель конкурсного изделия, схему укладки конкурсного изделия, 3D модель оснастки для изготовления полуфабриката конкурсного изделия, управляющие программы для изготовления оснастки на фрезерном станке с ЧПУ, инфраструктурный лист и дополнительные материалы (при наличии)).

В течение времени выполнения конкурсного задания конкурсанты должны:

1. Спроектировать конкурсное изделие по предоставленной 3D модели конкурсного изделия;

2) Провести расчет массы полуфабриката конкурсного изделия и массы конкурсного изделия (полуфабрикатом конкурсного изделия считается конкурсное изделие, не прошедшее финишную обработку);

3) Разработать конструкторскую и технологическую документацию для изготовления конкурсного изделия;

4) Разработать документацию для изготовления и подготовки оснастки для изготовления полуфабриката конкурсного изделия (далее – оснастка);

5) Изготовить оснастку на фрезерном станке с ЧПУ и подготовить ее к выкладке полуфабриката конкурсного изделия;

6) Изготовить полуфабрикат конкурсного изделия;

7) Провести финишную обработку полуфабриката конкурсного изделия до готового конкурсного изделия, соответствующего разработанной 3D модели, требованиям конкурсного задания и полностью готового к проведению испытаний;

9) Подготовить оснастку к последующему изготовлению полуфабриката конкурсного изделия;

10) Представить конкурсное изделие для проведения испытаний.

Конкурсное изделие должно соответствовать требованиям конкурсного задания, а также быть изготовлено на современном технологическом уровне, с максимальной экономической эффективностью, обладать видовой привлекательностью.

Оценке подлежат:

1. Процесс и результаты проектирования конкурсного изделия;

2) Процесс и результаты проектирования оснастки;

3) Процесс и результаты изготовления и подготовки оснастки;

4) Процесс и результаты изготовления полуфабриката конкурсного изделия;

5) Процесс и результаты финишной обработки полуфабриката конкурсного изделия до готового конкурсного изделия;

6) Конкурсное изделие на соответствие конкурсному заданию по результатам испытаний.

1. **Модули задания и необходимое время**

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование модуля** | | **Соревновательный день (Д1, Д2, Д3)** | **Время на задание** |
| А | Проектирование изделия. Разработка документации для изготовления изделия | Д1 | 8 часов |
| Б | Проектирование оснастки. Разработка документации для изготовления и подготовки оснастки | Д1 | 8 часов |
| В | Изготовление и подготовка оснастки | Д1/Д2 | 10 часов |
| Г | Изготовление изделия | Д2/Д3 | 13 часов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **7:00** | **8:00** | **9:00** | **10:00** | **11:00** | **12:00** | **13:00** | **14:00** | **15:00** | **16:00** | **17:00** | **18:00** |
| День 1 |  | Сбор и регистрация участников и экспертов | Выполнение задания Модуль А | | | |  | Выполнение задания Модуль А | | | |  |
|  | Выполнение задания Модуль Б | | | |  | Выполнение задания Модуль Б | | | |  |
|  |  | Выполнение задания Модуль В | | |  | Выполнение задания Модуль В | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **7:00** | **8:00** | **9:00** | **10:00** | **11:00** | **12:00** | **13:00** | **14:00** | **15:00** | **16:00** | **17:00** | **18:00** |
| День 2 |  | Сбор и регистрация участников и экспертов | Выполнение задания Модуль В | | | |  |  | | | | |
|  |  | Выполнение задания Модуль Г | | |  | Выполнение задания Модуль Г | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **7:00** | **8:00** | **9:00** | **10:00** | **11:00** | **12:00** | **13:00** | **14:00** | **15:00** | **16:00** |
| День 3 |  | Сбор и регистрация участников и экспертов | Выполнение задания Модуль Г | | | |  | Выполнение задания Модуль Г | |  |

Конкурсантам необходимо спланировать и организовать работу команды, соответствующую высокому организационному и современному технологическому уровням, основываясь на принципах делового общения и деловой этики.

Для успешного завершения конкурсного задания конкурсанты должны выполнить все модули за отведенное на их выполнение время.

Вся оцениваемая документация сохраняется конкурсантами на соответствующие электронные носители (USB флэш-накопители) и передаются после сохранения соответствующих файлов главному эксперту или заместителю главного эксперта соревнований до завершения рабочего времени модуля и хранятся в комнате экспертов конкурсной площадки вплоть до завершения соревнований, после чего передаются менеджеру компетенции:

1) USB флэш-накопитель с наименованием «КТД\_Изделие\_Команда №\_\_\_» предоставляются конкурсантам главным экспертом или заместителем главного эксперта соревнований за 15 минут до завершения времени модуля А;

2) USB флэш-накопитель с наименованием «КТД\_Оснастка\_Команда №\_\_\_» предоставляются конкурсантам главным экспертом или заместителем главного эксперта соревнований за 15 минут до завершения времени модуля Б;

3) USB флэш-накопитель с наименованием «УП\_Оснастка\_Команда №\_\_\_» предоставляются конкурсантам главным экспертом или заместителем главного эксперта соревнований по готовности команды к фрезеровке оснастки.

Доступ конкурсантов и экспертов-наставников к данным USB флэш-накопителям **запрещен,** за исключениемUSB флэш-накопителя, предназначенного для УП механической обработки заготовки оснастки соответствующей команды, который выдается конкурсантам данной команды главным экспертом или заместителем главного эксперта соревнований исключительно на время механической обработки заготовки оснастки данной команды на фрезерном станке с ЧПУ в соревновательные дни Д1, и после завершения работ немедленно возвращается конкурсантами главному эксперту или заместителю главного эксперта соревнований.

Каждый файл оцениваемой документации и УП механической обработки заготовки оснастки сохраняются на данных USB флэш-накопителях строго в единственном экземпляре с наименованием, приведенном в требованиях к каждому соответствующему документу. Наличие на данных USB флэш-накопителях файлов с несоответствующими наименованиями или дублирующих файлов не допускается. В случае наличия на данных USB флэш-накопителях файлов с несоответствующими наименованиями или дублирующих файлов – эти файлы не рассматриваются и не оцениваются, о чем, после получения от конкурсантов соответствующей команды соответствующего USB флэш-накопителя, главным экспертом или заместителем главного эксперта соревнований уведомляются эксперты-наставники команд, находящиеся на соревновательной площадке.

Полученные от конкурсантов на соответствующем USB флэш-накопителе соответствующие файлы оцениваемой документации команды сохраняются главным экспертом или заместителем главного эксперта соревнований на компьютере, предоставленном техническим администратором площадки (ТАП) и находящимся в комнате экспертов. Данные файлы распечатываются и передаются в печатном виде строго по указанию главного эксперта соревнований – оценочной группе для проведения оценки или эксперту-наставнику, закрепленному за соответствующей командой – для оценки соответствия выполняемых соответствующей командой операций, режимов, применяемых материалов, инструментов, оборудования – разработанной данной командой документации.

Конкурсанты выполняют модули в следующем порядке:

***А. Проектирование изделия и разработка документации для изготовления изделия.***

Время выполнения модуля – 8 часов.

Результатами выполнения модуля являются следующие документы:

1) Конструкторская документация на изделие, оформленная с учетом требований Единой системы конструкторской документации (далее – ЕСКД).

1.1) В представленном(ых) документе(ах) оцениваются:

1.1.1) Основная рамка и ее заполнение.

1.1.2) Количество, масштаб и обозначение видов, проекций, разрезов, сечений.

1.1.3) Осевые линии.

1.1.4) Штриховка.

1.1.5) Габаритные размеры.

1.1.6) Размеры и расположение характерных зон. Толщины изделия в характерных зонах.

1.1.7) Размеры, определяющие конфигурацию изделия.

1.1.8) Пересечения и наложения размерных линий и текста.

1.1.9) Базы для выкладки, привязанные к определенному виду с указанием номера слоя, выкладываемого первым от формообразующей поверхности, и направлением выкладки (0о/90о).

1.1.10) Позиционирование, форма и размеры каждого слоя армирующего материала.

1.1.11) Схема укладки слоев армирующих материалов.

1.1.12) Текстовая часть (технология изготовления, материал матрицы, режимы отверждения, шероховатость обрабатываемых поверхностей и указания по механической обработке).

1.1.13) Читаемость конструкторской документации.

1.2) Требования:

1.2.1) Время передачи документа(ов): не позднее 11:00 дня Д1.

1.2.2) Документ(ы) создается(ются) с помощью программного обеспечения, находящегося на персональных компьютерах конкурсантов, и должен(жны) содержать печатный текст и графическую часть, состав и объем которых определяются конкурсантами.

1.2.3) Требования к формату хранения и передачи представляемого(ых) документа(ов): файл в формате PDF с наименованием «КД\_Команда\_№\_\_\_.pdf».

2) Расчет массы полуфабриката изделия и массы изделия.

2.1) В представленном документе оцениваются:

2.1.1) Общий раздел:

2.1.1.1) Наименование и поверхностная плотность используемых армирующих материалов с указанием единицы измерения.

2.1.1.2) Формула для расчета массы с расшифровкой обозначений.

2.1.2) Расчет массы полуфабриката изделия:

2.1.2.1) Количество, размер и площадь раскроя армирующего материала с указанием единиц измерения.

2.1.2.2) Соотношение армирующего материала и связующего.

2.1.2.3) Расчет массы армирующего материала, массы связующего и его компонентов с указанием единиц измерения.

2.1.3) Расчет массы изделия:

2.1.3.1) Зоны укладки и их площадь с указанием единиц измерения.

2.1.3.2) Армирующие материалы с указанием зоны укладки и количества слоев.

2.1.3.3) Соотношение армирующего материала и связующего.

2.1.3.4) Расчет массы армирующего материала, связующего и итоговая масса изделия с указанием единиц измерения.

2.2) Требования:

2.2.1) Время передачи документа: не позднее 18:00 дня С1.

2.2.2) Документ создается с помощью программного обеспечения, находящегося на персональных компьютерах конкурсантов, и должен содержать печатный текст и иллюстративный материал, состав и объем которых соответствует разделам и их содержанию, приведенным в примере.

2.2.3) Требования к формату хранения и передачи представляемого документа: файл в формате PDF с наименованием «РМ\_Команда\_№\_\_\_.pdf».

2.2.4) Округление значений: до целого значения.

2.2.5) Дополнительное требование к расчету массы полуфабриката изделия: отклонение фактически используемого количества связующего при пропитке полуфабриката изделия от расчетного не должно превышать 15%.

*В случае, если отклонение фактически используемого количества связующего при пропитке полуфабриката изделия от расчетного превышает 15%, то расчет массы полуфабриката изделия* ***не оценивается****.*

3) Пооперационная карта технологического процесса изготовления изделия. В пооперационную карту технологического процесса изготовления изделия также включаются операции по нанесению антиадгезива и/или разделительного воска и подготовке оснастки к последующему использованию.

3.1) В представленном документе оцениваются:

3.1.1) Технологические операции изготовления конкурсного изделия. Последовательность.

3.1.2) Технологические режимы изготовления конкурсного изделия.

3.1.3) Основные, вспомогательные и расходные материалы.

3.1.4) Оборудование и инструменты.

3.1.5) Соответствие содержания ячеек требованиям столбцов, в которых они находятся.

3.1.6) Наличие номера команды и технологии изготовления изделия.

3.2) Требования:

3.2.1) Время передачи документа: не позднее 18:00 дня С1.

3.2.2) Документ создается с помощью программного обеспечения, находящегося на персональных компьютерах конкурсантов, и должен содержать печатный текст, состав и объем которого определяется конкурсантами.

3.2.3) Требования к формату хранения и передачи представляемого документа: файл в формате PDF с наименованием «ПК\_Изделие\_Команда\_№\_\_\_.pdf», выполненный по предоставленной организаторами форме.

4) Технологический эскиз формования полуфабриката изделия.

4.1) В представленном документе оцениваются:

4.1.1) Схема собранного пакета с указанием расположения основных и вспомогательных материалов, зон подвода и отвода связующего и/или воздуха, вакуумного мешка и герметизирующего жгута.

4.1.2) Габаритные размеры оснастки и ориентировочные размеры зон выкладки основных и вспомогательных материалов, отступов зон подвода и отвода.

4.2) Требования:

4.2.1) Время передачи документа: не позднее 18:00 дня С1.

4.2.2) Документ создается с помощью программного обеспечения, находящегося на персональных компьютерах конкурсантов, и должен содержать печатный текст и иллюстративный материал, состав и объем которых определяются конкурсантами.

4.2.3) Требования к формату хранения и передачи представляемого документа: файл в формате PDF с наименованием «ТЭ\_Изделие\_Команда\_№\_\_\_.pdf».

***Б. Проектирование оснастки и разработка документации для изготовления и подготовки оснастки.***

Время выполнения модуля – 8 часов.

Результаты выполнения модуля:

1) Пооперационная карта технологического процесса изготовления и подготовки оснастки.

1.1) В представленном документе оцениваются:

1.1.1) Технологические операции изготовления оснастки. Последовательность и контрольные размеры.

1.1.2) Технологические режимы изготовления оснастки.

1.1.3) Технологические операции подготовки оснастки. Последовательность.

1.1.4) Технологические режимы подготовки оснастки.

1.1.5) Основные, вспомогательные и расходные материалы.

1.1.6) Оборудование и инструменты.

1.1.7) Соответствие содержания ячеек требованиям столбцов, в которых они находятся.

1.1.8) Наличие номера команды и технологии изготовления изделия.

1.2) Требования:

1.2.1) Время передачи документа: не позднее 18:00 дня С1.

1.2.2) Документ создается с помощью программного обеспечения, находящегося на персональных компьютерах конкурсантов, и должен содержать печатный текст, состав и объем которого определяется конкурсантами.

1.2.3) Требования к формату хранения и передачи представляемого документа: файл в формате PDF с наименованием «ПК\_Оснастка\_Команда\_№\_\_\_.pdf», выполненный по предоставленной организаторами форме.

2) Технологический эскиз механической обработки заготовки оснастки.

2.1) В представленном документе оцениваются:

2.1.1) Графическое изображение заготовки под фрезеровку оснастки (ее деталей) с указанием расположения оснастки (ее деталей) внутри заготовки.

2.1.2) Точка обнуления, точки закрепления заготовки к жертвенному столу фрезерного станка с ЧПУ.

2.1.3) Габаритные размеры заготовки, размер технологического припуска для закрепления (расстояние от края заготовки до фрезеруемой оснастки).

2.2) Требования:

2.2.1) Время передачи документа: перед началом работ на фрезерном станке с ЧПУ, но не позднее 18:00 дня С1.

2.2.2) Документ создается с помощью программного обеспечения, находящегося на персональных компьютерах конкурсантов, и должен содержать печатный текст и иллюстративный материал, состав и объем которых определяются конкурсантами.

2.2.3) Требования к формату хранения и передачи представляемого документа: файл в формате PDF с наименованием «ТЭ\_Оснастка\_Команда\_№\_\_\_.pdf».

3) Сборочный эскиз оснастки, подготовленной к изготовлению полуфабриката изделия.

3.1) В представленном документе оцениваются:

3.1.1) Графическое изображение оснастки с указанием способа сборки, зон нанесения материалов, для подготовки оснастки.

3.1.2) Габаритные размеры оснастки, расстояние от рабочей поверхности до краев оснастки.

3.2) Требования:

3.2.1) Время передачи документа: не позднее 18:00 дня С1.

3.2.2) Документ создается с помощью программного обеспечения, находящегося на персональных компьютерах конкурсантов, и должен содержать печатный текст и иллюстративный материал, состав и объем которых определяются конкурсантами.

3.2.3) Требования к формату хранения и передачи представляемого документа: файл в формате PDF с наименованием «СЭ\_Оснастка\_Команда\_№\_\_\_.pdf».

***В. Изготовление и подготовка оснастки.***

Время выполнения модуля – 10 часов.

Оцениваемые результаты выполнения модуля:

1) Автоматизация изготовления оснастки.

1.1) Верность запуска файлов УП для фрезерного станка с ЧПУ.

1.2) Правильность установки заготовки, рабочего ноля и режимов резания.

1.3) Соответствие технологическому эскизу механической обработки оснастки.

*Конкурсант допускается к изготовлению заготовки оснастки после сдачи технологического эскиза механической обработки оснастки.*

2) Оснастка, подготовленная к изготовлению полуфабриката изделия.

2.1) Качество формообразующей поверхности.

2.2) Наличие зарезов, сколов, лишних отверстий.

2.3) Наличие баз для выкладки (с указанием номера слоя, выкладываемого первым от формообразующей поверхности, и направлением выкладки (0о/90о)) и осевых линий.

*Оснастка считается подготовленной к изготовлению полуфабриката изделия после нанесения порозаполнителя и/или связующего с отвердителем и их финишной доводки.*

**СТОП! Конкурсанты обязаны предъявить для оценки оснастку, подготовленную к изготовлению полуфабриката изделия – до начала процесса изготовления полуфабриката изделия.**

3) Оснастка, подготовленная к последующему изготовлению полуфабриката изделия:

3.1) Наличие визуальных дефектов (сколов, царапин).

3.2) Наличие баз для выкладки (с указанием номера слоя, выкладываемого первым от формообразующей поверхности, и направлением выкладки (0о/90о)) и осевых линий.

3.3) Отсутствие волокон ткани, наплывов смолы и вспомогательных материалов после предыдущей формовки.

4) Стоимость изготовления и подготовки оснастки:

4.1) Стоимость материалов (согласно прайс-листу).

4.2) Стоимость рабочего времени конкурсантов (1000 у.е. в час за 1 конкурсанта).

4.3) Стоимость времени использования оборудования и электроинструмента (500 у.е. в час).

5) Контроль технологических процессов и культура производства:

5.1) Соответствие деятельности конкурсанта ранее подготовленной пооперационной карте и выполненным эскизам, в части технологических режимов, операций и их последовательности, используемых материалов, оборудования и инструмента, формы и геометрических размеров.

5.2) Чистота на рабочих местах, внешний вид конкурсантов во время соревнований и умение работать с материалами.

*Материалы для изготовления и подготовки оснастки к выкладке полуфабриката изделия берутся конкурсантами со склада в соответствии с заявкой на материалы.*

*Механическая обработка оснастки в рамках ее подготовки к изготовлению полуфабриката изделия допускается только в комнате механической обработки.*

*Время работы конкурсантов по подготовке документации на изготовление и подготовку оснастки к изготовлению полуфабриката изделия не фиксируется. В табель учета рабочего времени включается только время физической работы с оснасткой: раскрой заготовки (элементов заготовки); закрепление заготовки на фрезерном станке с ЧПУ; снятие отфрезерованной оснастки (деталей оснастки); доводка оснастки; подготовка оснастки к изготовлению полуфабриката изделия; очистка и уборка инструмента, оборудования и рабочего места.*

*Временной интервал между открытием и закрытием рабочего времени должен составлять не менее 10 минут.*

*Время работы дрели-шуруповерта, промышленного фена, пылеудаляющего аппарата и мобильной установки для вакуумной инфузии при изготовлении и подготовки оснастки не учитывается в табели учета времени использования оборудования и электроинструмента. Время использования остального электроинструмента фиксируется с момента получения и до момента возврата на место хранения в очищенном состоянии.*

***Допускается использование дрели-шуруповерта исключительно по прямому назначению: сверление отверстий и закручивание метизов.***

*Время работы фрезерного станка с ЧПУ и печи полимеризации считается с момента помещения заготовки в оборудование и до завершения его уборки.*

*Конкурсанты обязаны вернуть используемый электроинструмент на место хранения в очищенном состоянии и только после этого приступить к уборке рабочего места. После завершения работы на оборудовании конкурсанты обязаны произвести очистку оборудования и прилегающее к нему рабочее пространство.*

*Дальнейшее выполнение конкурсного задания возможно только после завершения уборки.*

*Фрезы для станка с ЧПУ при их повреждении в ходе фрезерования оцениваются по 1500 у.е. за 1 штуку до диаметра хвостовика 6 мм, 3000 у.е – до 10 мм.*

**Оценка отфрезерованной и подготовленной к изготовлению полуфабриката изделия оснастки производится сразу после завершения модуля.**

**В случае неготовности оснастки к изготовлению полуфабриката изделия конкурсантам предоставляется дополнительный час на доработку оснастки. При отсутствии отфрезерованной и подготовленной к изготовлению полуфабриката изделия оснастки по завершении времени выполнения модуля В и предоставленного дополнительного часа, конкурсанты продолжают процесс изготовления и подготовки оснастки к изготовлению полуфабриката изделия в рамках времени, отведенного на выполнение модуля Г. При этом, время, отведенное на выполнение модуля Г остается неизменным (не увеличивается).**

**Оценка результатов выполнения модуля В производится в соответствии с таблицей 1 (в зависимости от времени сдачи и степени готовности, предъявленной конкурсантами для оценки оснастки):**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Результат модуля** | **До завершения времени выполнения модуля В подготовленная оснастка сдана** | **После завершения времени выполнения модуля В отфрезерованная оснастка отсутствует** | **До завершения предоставленного дополнительного часа подготовленная оснастка сдана** | **После завершения предоставленного дополнительного часа подготовленная оснастка отсутствует** |
| Автоматизация изготовления оснастки | + | – | + | + |
| Оснастка, подготовленная к изготовлению полуфабриката изделия | + | – | + | – |
| Контроль технологических процессов и культура производства | + | – | – | – |
| Стоимость изготовления и подготовки оснастки | + | – | Минимальный балл | – |
| Оснастка, подготовленная к последующему изготовлению полуфабриката изделия | + | – | + | – |

***Г. Изготовление изделия.***

Время выполнения модуля – 13 часов.

Оцениваемые результаты выполнения модуля:

1) Качество формования полуфабриката изделия, снятого с оснастки:

1.1) Отсутствие каверн, шероховатости, отпечатков и других локальных неровностей на поверхностях.

1.3) Отсутствие посторонних включений, подтеков связующего, непропитанных волокон, следов удара и механической зачистки от связующего, сколов на поверхностях.

1.4) Отсутствие складок от вспомогательных материалов и верхнего слоя наполнителя на поверхностях.

1.5) Отсутствие трещин и расслоений материала.

1.6) Отсутствие вздутий.

1.7) Отсутствие рисунка ткани в объеме или равномерность рисунка ткани.

**СТОП! Конкурсанты обязаны предъявить полуфабрикат изделия, снятый с оснастки, на оценку до начала дальнейшей финишной обработки.**

2) Изделие, готовое для проведения испытаний на соответствие конкурсному заданию:

2.1) Видовая привлекательность изделия:

2.1.1) Отсутствие следов механической обработки на поверхности или аккуратность механической обработки поверхности на фрезерном станке с ЧПУ, отсутствие зарезов, сколов, ворсистости и пригаров.

2.1.2) Отсутствие зарезов, сколов от обрабатывающего инструмента, ворсистости, расслоений на торцах и кромках изделия, а также отверстиях.

2.2) Масса изделия:

2.2.1) Соответствие фактической массы значению, указанному в КД, и расчетному значению (предельное отклонение не более 10%). Оценивается соответствие фактической массы комплекта лучей массе луча, указанной в КД, помноженной на 4, и расчетному значению с учетом предельного отклонения.

2.2.2) Соответствие массы луча указанному значению.

2.2.3) Отклонение массы самого тяжелого и легкого лучей.

2.2.4) Весовая эффективность изделия. Отношение максимальной нагрузки, которую выдержало изделие к его фактической массе.

2.3) Геометрические размеры изделия и их соответствие чертежу изделия и 3D модели. *Места замера по каждому аспекту определяются оценочной группой на основании максимальных визуально определимых отклонений. На каждый аспект допускается измерение не более чем в 3х местах, за исключением габаритной длины изделия – 1 замер, повторенный 3 раза, толщины стенки изделия – на каждую зону луча по 3 места для замера. Толщина стенки изделия в зоне скругления не производится.*

2.4) Испытания статической нагрузкой.

*В случае, если отклонение фактически массы изделия от расчетной, указанной в КД, превышает 15%, то соответствие массы изделия* ***не оценивается****.*

3) Стоимость изготовления изделия (с учетом финишной обработки и подготовки оснастки к последующему использованию):

3.1) Стоимость вспомогательных материалов (согласно прайс-листу).

3.2) Стоимость основных материалов (согласно прайс-листу).

3.3) Стоимость рабочего времени конкурсантов (1000 у.е. в час за 1 конкурсанта).

3.4) Стоимость времени использования оборудования и электроинструмента (500 у.е. в час).

4) Контроль технологических процессов и культура производства:

4.1) Соответствие деятельности конкурсанта ранее подготовленной пооперационной карте и технологическому эскизу, в части операций и их последовательности, технологических режимов, используемых материалов, оборудования и инструмента.

4.2) Чистота на рабочих местах, внешний вид конкурсантов во время соревнований и умение работать с материалами.

4.3) Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда, кодекса этики и норм поведения.

*Материалы для изготовления изделия и подготовки оснастки к последующему использованию берутся конкурсантами со склада в соответствии с заявкой на материалы.*

*Раскрой основных и вспомогательных материалов возможен только после нанесения порозаполнителя и/или связующего с отвердителем на поверхность оснастки и помещения ее в печь полимеризации.*

*Перед помещением собранного и пропитанного пакета в печь полимеризации конкурсант обязан проверить его на герметичность и в случае обнаружения потери герметичности принять меры для предотвращения или устранения последствий утечки вакуума.*

*Рабочее время конкурсанта фиксируется в табели рабочего времени. Временной интервал между открытием и закрытием рабочего времени должен составлять не менее 10 минут.*

*Время работы дрели-шуруповерта, промышленного фена, пылеудаляющего аппарата и мобильной установки для вакуумной инфузии при изготовлении изделия не учитывается в табели учета времени использования оборудования и электроинструмента. Время использования остального электроинструмента фиксируется с момента получения и до момента возврата на место хранения в очищенном состоянии.*

***Допускается использование дрели-шуруповерта исключительно по прямому назначению: сверление отверстий и закручивание метизов.***

*Время работы фрезерного станка с ЧПУ, печи полимеризации и электроинструмента фиксируется в табели учета времени использования оборудования и электроинструмента. Время работы фрезерного станка с ЧПУ и печи полимеризации считается с момента помещения заготовки в оборудование и до завершения его уборки.* *Время использования электроинструмента фиксируется с момента получения и до возврата в очищенном состоянии.*

*Конкурсанты обязаны вернуть используемый электроинструмент на место хранения в очищенном состоянии и только после этого приступить к уборке рабочего места. После завершения работы на оборудовании конкурсанты обязаны произвести очистку оборудования и прилегающее к нему рабочее пространство.*

*Дальнейшее выполнение конкурсного задания возможно только после завершения уборки.*

*Установка в печь полимеризации собранного вакуумного пакета допускается только с отсоединенной вакуумной станцией.*

*Фрезы для станка с ЧПУ при их повреждении в ходе фрезерования оцениваются по 1500 у.е. за 1 штуку до диаметра хвостовика 6 мм, 3000 у.е – до 10 мм.*

**Внимание! На выпуклой поверхности изделия должен быть обозначен центр и нанесены линии, проходящие по центру ребер жесткости. Нанесенная разметка должна быть выполнена белым маркером на углекомпозите и черным маркером – на стеклокомпозите.**

**Оценка соответствия высоты и внешнего контура изделий чертежу и 3D модели без нанесенной разметки не производится.**

**СТОП! Конкурсанты обязаны предъявить изделие на оценку по готовности.**

**Внимание! Конкурсантам, не успевшим изготовить изделие до времени завершения модуля D предоставляется дополнительный час.**

**Оценка результатов выполнения модуля производится в соответствии с таблицей 2 в зависимости от времени сдачи изделия:**

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результат модуля** | **До завершения модуля D изделие сдано** | **До завершения предоставленного дополнительного часа изделие сдано** | **После предоставленного дополнительного часа изделие отсутствует** |
| Полуфабрикат изделия, снятый с оснастки | + | + | – |
| Изделие, готовое для проведения испытаний на соответствие конкурсному заданию | + | + | – |
| Стоимость изготовления изделия | + | Минимальный балл | – |
| Контроль технологических процессов и культура производства | + | – | – |

***Порядок и дополнительные условия допуска к испытаниям на соответствие требованиям конкурсного задания.***

1. Изделия, не соответствующие требованию 1 к конкурсному изделию, не оцениваются по всем модулям.
2. Изделия, не соответствующие требованиям 2 – 4 к конкурсному изделию, не допускаются к испытаниям статической нагрузкой, а также не оцениваются по массе и стоимости.